# 安徽省科学技术奖提名项目公示内容

（2019年度）

一、项目名称：

高阻燃、高强度浸胶帆布制备关键技术研发与应用

二、提名者及提名意见：

提名者：安徽工程大学纺织服装学院

提名意见：该项目针对煤炭等采矿业对重型输送带强度、阻燃、使用成本及寿命的技术需求，创新性开发了修饰Sb2O3/氯丁胶乳的协同阻燃体系，并基于对帆布组成、结构、织造、浸胶等工艺的优化设计，成功开发了高阻燃高强度浸胶帆布，破解了浸胶帆布阻燃性能与界面粘合强度相互制约的关键技术难题。项目开发的阻燃浸胶帆布经第三方检测，阻燃性能、强度等指标均优于常规同类产品。该项目的研究与实施已为主要应用单位新增销售收入约3.16亿元，所有应用单位总销售收入估计约6.5亿元，创造了较好的经济效益。项目研究取得授权发明专利6项，制定并发布国家标准2项，发表学术论文8篇，校企联合培养硕士研究生3人，培训专业技术人才120余人次。项目符合安徽省产业升级与技术改造相关政策，研究成果对国家阻燃浸胶帆布行业质量升级和产业技术进步具有重要推动作用，同时对多功能复合材料的生产与应用具有重要的借鉴与指导意义。

推荐书材料真实有效，完成人资格符合申报要求，同意推荐该项目参加安徽省科学技术奖评审。

三、项目简介：

1、项目概况

浸胶帆布是织物芯输送带承担拉应力的主要载体。阻燃浸胶帆布的开发可满足煤炭等重型采矿业对输送带阻燃功能的需求，也符合功能化复合材料发展方向。现有阻燃浸胶帆布存在（布/胶）界面粘合强度与阻燃功能相互制约的行业共性技术难题，严重制约了高阻燃、高强度输送带的开发。本项目创新性开发了修饰Sb2O3/氯丁胶乳协同阻燃体系，并基于对帆布组成、结构、织造、浸胶等工艺的优化设计，成功开发了高阻燃、高强度浸胶帆布；产品具有轻质、低成本、低能耗等技术优势。

研发浸胶帆布经第三方检测，其层间粘合强度、阻燃性能远优于行业标准，主要用于国内煤炭等重型采矿业。2016年产业化以来，主要应用单位新增销售收入约3.16亿元，所有应用单位约6.5亿元。项目取得授权发明专利6项，发表学术论文8篇；制定2项国家标准，对浸胶帆布阻燃和粘合强度评价提供了重要依据，其中《阻燃浸胶帆布 燃烧试验方法》标准为原创性提出，填补了该领域国内技术标准的空白。

- 研发关键核心技术

（1）阻燃胶乳体系的构建与制备技术：创新性构建了水基Sb2O3/特种氯丁胶乳（CR）协同阻燃体系，研究了胶乳性能、Sb2O3/ CR质量比、Sb2O3-CR质量浓度、附胶量等因素对体系阻燃性能和结合强度的作用规律，探究了协同阻燃工作机制，完成协同阻燃胶乳体系的制备。

（2）提升阻燃胶乳体系稳定性的关键技术：阻燃胶乳体系的稳定性严重影响浸胶均匀度，项目采用PVA对Sb2O3颗粒表面修饰，优化了修饰工艺参数，提升了阻燃胶乳体系的稳定性能（6 h内零沉降），对比修饰前后Sb2O3的表面特征，阐明了Sb2O3修饰提高稳定性能的作用机制。

（3）阻燃帆布结构设计、织造与浸胶整理技术的开发：通过纤维成分筛选、组织结构设计、织造参数优化，开发出纬重平结构基布，可协同满足高强度和阻燃性能。基于浸轧工艺对基布浸胶整理，实施低温域分段控温、以强度比精准张力控制等技术，获取了阻燃帆布专有浸胶整理技术。

（4）阻燃帆布性能的测试评价及标准研究：系统测试了浸胶帆布阻燃和力学性能，并针对现行国标的测试局限性，自主研制了新型水平燃烧实验装置，采用托网式防滴落技术，有效解决了燃烧过程融滴滴落导致的热量流失，提高了测试准确性；配套测试方法申报国家标准，现已发布实施。

3、研发成果与人才培养

申报发明专利7项，实用新型专利1项，已授权发明专利6项；制定国家标准2项；发表高水平学术论文8篇；校企联合培养硕士研究生3名，培训技术人才达120人次。

4、主要技术经济指标

（1）主要技术指标

研发的EP500浸胶帆布，层间粘合强度达15.0 N/mm；该指标远高于行业标准（MT830-2008）（≥3.25 N/mm）和市场常规产品（≥8.0 N/mm）。

有焰燃烧时间88s，无焰燃烧时间0.9s，燃烧试样损毁长度25mm。该性能远优于市场常规产品（有焰燃烧时间≤150s，无焰燃烧时间≤2.0s，试样损毁长度≤50mm）。

（2）主要经济指标

产品成本适中，附加值较高，产业化后为主要应用单位新增销售收入约3.16亿元，所有应用单位总销售收入估计约6.5亿元，实现经济效益约6500万元。

四、客观评价：

1、成果查新评价

本项目取得的研究成果经安徽省科学技术情报研究所查新，查新报告（报告编号：2019C1300755）表明本项目研发的一种高阻燃、高强度浸胶帆布制备关键技术，包括：1、基于羟基官能团亲核取代与羟基缩合机理，采用高水溶性聚合物PVA与水基亚微米Sb2O3浆液反应，在乳化剪切和超声分散作用下，在一定范围内PVA质量比、反应温度和反应时间条件下，Sb2O3粒子间产生化学键合和物理包覆形成空间稳定化结构，制得水基分散稳定Sb2O3分散液，高效解决了水基Sb2O3不易分散和易于聚结沉降问题；2、将水基PVA修饰Sb2O3分散液，与氯丁胶乳（CRL）按照一定摩尔比配合，制备水基聚乙烯醇修饰Sb2O3/氯丁胶乳阻燃体系，与丁苯吡胶乳、树脂粘合剂和稳定剂等成分按一定质量比复合制备阻燃整理液，静置6h内具有较好的分散稳定性，实现Sb2O3在水基胶乳/乳液中的直接应用和在织物阻燃整理中的均匀分散。3、基于调控阻燃整理液附胶量目的，优化帆布结构、线绳捻度和编织张力等织造关键参数；基于调控浸胶帆布质量目的，对烘燥温度分段控制，对牵伸张力分级控制，优化冷却过程参数及采用液压柔化装置，获得高阻燃高粘合浸胶与整理新技术；采用托网式防滴落新技术测试阻燃浸胶帆布性能，实现其燃烧性能的科学评定。在此基础上，采用水基聚乙烯醇修饰Sb2O3/氯丁胶乳阻燃体系，通过织物浸渍技术，制备出的高性能、高粘合阻燃织物，有效解决了阻燃性和界面结合性能矛盾。截至目前，本委托项目采用聚乙烯醇、三氧化二梯、氯丁胶乳胶乳为原料按上述工艺最终制备成高阻燃、高强度浸胶帆布，除本委托项目发表的相关文献外，国内未见有其他相同的文献报道。

2、产品检测报告

本项目技术制备的EP500型阻燃浸胶帆布，经石油和化学工业新材料与制品质量监督检验中心检测（检验报告编号：HQT2-2019-04015），各项指标均符合Q/HY02-2013标准，其中：织物层间粘合强度15.0 N/mm；燃烧性能：有焰燃烧时间88s，无焰燃烧时间0.9s，试样损毁长度≤25mm。产品层间粘合性能远高于行业标准MT830-2008（≥3.25N/mm），燃烧性能远优于行业常规产品（有焰燃烧时间≤150s，无焰燃烧时间≤2.0s，试样损毁长度≤50mm）。

3、验收意见

本项目依托校企产学研项目资助，“系列高强度阻燃帆布研发”（项目编号：0381）通过验收，认为本项目研发技术经小试、中试、技术熟化等环节后，现已完全产业化。本项目研究开发产品新型阻燃浸胶帆布具有优异的阻燃功能（有焰燃烧时间，≤4min； 无焰燃烧时间，≤4s；试样损毁长度，≤8cm），与橡胶基体界面结合性能均匀且粘合强度较高（织物层间粘合强度≥8.0 N/mm）等特点，多项指标均优于行业标准要求；产品经用户使用后，受到较高评价。

4、技术与产品应用认可评价

华烨工业用布有限公司评价：经最终投放市场以及下游客户使用情况来看，该产品层间粘合强度优异；阻燃帆布燃烧性能均匀、燃烧自熄。产品性能远超行业标准，也远远优于市场采集到的其他同类型产品，尚无其他公司产品质量可与之媲美。该系列产品投产以来，取得了良好的社会效益以及经济效益。

阜新环宇橡胶（集团）有限公司等评价：经我们试生产到大批量生产以及下游客户使用发现，阻燃帆布及输送带产品具有高粘合、高阻燃等性能，耐磨性能好，使用寿命长，节能减排效果明显，在输送物料稳定性及安全性方面也很受欢迎。产品技术先进，具有较高的利润率，为我公司取得了较好的经济效益以及社会效益。

5、政府组织、行业协会与组织的评价

本项目研发成果投入产业化后，先后接受了中国产业用纺织品行业协会李陵申会长、郑俊林副会长、安徽省纺织工业协会严立鸣会长、以及全国橡胶与橡胶制品标准化委员会浸胶骨架材料分技术委员会王炳新秘书长带队的学习与考察，对功能性阻燃浸胶帆布等功能性帆布给予了较高评价。

五、应用情况：

本项目研发的浸胶帆布阻燃关键技术始于2012年9月，2015年11月趋于成熟， 2016年开始实现产业转化。采用本项目研发技术制备的阻燃浸胶帆布于2016年实现批量生产、销售与应用。阻燃浸胶帆布用于阻燃叠层输送带的增强体使用。目前阻燃浸胶帆布及其增强的阻燃输送带估计实现销售收入约6.5亿元，统计实现销售收入约3.16亿元。具体如下：

（1）本项目研发技术可用于制备高性能阻燃浸胶帆布，目前该技术仅限芜湖华烨工业用布有限公司使用。该公司根据用户应用环境和状况的不同，实现阻燃浸胶帆布的系列化和差异化。按照强度分类，阻燃浸胶帆布的强度分布范围为100～500N/mm，包括100N/mm、200N/mm、250N/mm、300N/mm、400N/mm、450N/mm和500 N/mm等7个强度系列，目前最高级别强度为500 N/mm；按照纤维材料、结构及阻燃要求不同，阻燃浸胶帆布分为EE（全聚酯长丝） 、EP（聚酯/聚酰胺长丝）和PP（全聚酰胺长丝）三个系列，常规为EP系列。根据市场销售情况综合分析， EP200型阻燃浸胶帆布销量最高，EP500型阻燃浸胶帆布用户索要样品较多，但尚无客户批量订货。目前，该公司实现阻燃浸胶帆布的市场销售价值量约1.26亿元。

（2）采用本项目研发技术制造的阻燃浸胶帆布，可在阻燃输送带中作增强体应用。该输送带主要指符合煤炭MT830标准的叠层阻燃输送带，主要用于煤炭井下，用于取代部分中等强度等级的整芯阻燃输送带。订货早、用量大的用户主要有阜新环宇橡胶（集团）有限公司和安徽天地人橡胶股份有限公司，该公司阻燃叠层输送带生产技术在国内领先且比较成熟。目前采用本项目技术生产的阻燃浸胶帆布为增强体制造的阻燃输送带，应用单位销售收入约5.3亿元，其中主要应用单位销售收入约1.90亿元。

主要应用单位情况列表如下：

| 序号 | 单位名称 | 应用的技术 | 应用对象及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 本项目研发的阻燃关键技术 | 阻燃浸胶帆布制造，批量生产 | 2016年1月至今 | 石杰/18155393978 |
| 2 | 阜新环宇橡胶（集团）有限公司 | 本项目研发产品的生产应用 | 阻燃输送带制造，批量生产 | 2016年3月至今 | 徐玉海/13464869108 |
| 3 | 安徽天地人塑胶股份有限公司 | 本项目研发产品的生产应用 | 阻燃输送带制造，批量生产 | 2016年6月至今 | 胡世献/18905616619 |
| 4 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 | 本项目研发产品的生产应用 | 阻燃输送带制造，批量生产 | 2017年5月至今 | 刘继松/18853995398 |
| 5 | 芜湖华成橡胶工业有限公司 | 本项目研发产品的生产应用 | 阻燃输送带制造，批量生产 | 2016年12月至今 | 迟玉成/13696561568 |

六、主要知识产权和标准规范等目录：

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 一种聚乙烯醇改性三氧化二锑及其制备方法 | 中国 | ZL201510600809.2 | 2017. 9.5 | 2610550 | 安徽工程大学 | 谢艳霞,毕松梅,吴飞,朱泽贺,周业昌,石杰 | 有效 |
| 学术论文 | 聚乙烯醇修饰Sb2O3 /氯丁胶乳水基复合材料制备及分散稳定性(EI) | 中国 | DOI：10.13801/ J. cnki.fhclxb.20171128.003 | 2017.11.28（网络出版） | 复合材料学报, 2018，35（9）：2535-2541 | 安徽工程大学 | 谢艳霞,毕松梅,王东强等 | 其他有效知识产权 |
| 国家标准 | 阻燃浸胶帆布 燃烧试验方法 | 中国 | GB/T33101-2016 | 2016.10.13 | 国家质量监督检验检疫总局，国家标准化管理委员会 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 谢艳霞,刘晓,王炳昕,刘莉,冯晓萌 | 有效 |
| 发明专利 | 一种钛酸酯改性三氧化二锑及其制备方法 | 中国 | ZL201310167767.9 | 2015.6.10 | 1693264 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 曹涛,吕欢欢,石杰 | 有效 |
| 发明专利 | 一种溶剂型氯丁胶乳用环保复配溶剂及其制备方法 | 中国 | ZL201310308498.3 | 2013.7.22 | 1614341 | 安徽工程大学 | 毕松梅,刘焕章,谢艳霞,吕欢欢,陆娟 石杰 | 有效 |
| 发明专利 | 工业用布液压柔化装置 | 中国 | ZL201510720976.0 | 2018.1.2 | 2763308 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 周业昌,童志海 | 有效 |
| 国家标准 | 浸胶帆布实验方法 第1部分粘合强度 | 中国 | GB/T31334.1-2015 | 2015.2.4 | 国家质量监督检验检疫总局，国家标准化管理委员会 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 朱泽贺,王炳昕,刘莉,李健 | 有效 |
| 发明专利 | 一种用于安检的传送带 | 中国 | ZL201410000339.1 | 2015.9.23 | 1797385 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 谢艳霞,朱泽贺 | 有效 |
| 发明专利 | 一种工业滤布 | 中国 | ZL201410000522.1 | 2016.9.7 | 2232167 | 芜湖华烨工业用布有限公司 | 谢艳霞,曹涛,方祥 | 有效 |
| 学术论文 | 水基活性Sb_2O_3试样的制备及其在阻燃浸渍帆布中的性能研究 | 中国 | / | 2014.3 | 河南工程学院学报(自然科学版),2014,26(01):35-39 | 安徽工程大学 | 吕欢欢,毕松梅,谢艳霞,朱泽贺 | 其他有效知识产权 |

七、主要完成人情况：

项目完成人及排序如下表所示:

八、主要完成单位及创新推广贡献

如下表所示：

九、完成人合作关系说明

本项目研究与实施分为实验研究，性能测试与评价，工艺小试、中试与产业化等阶段。第一完成人谢艳霞会同毕松梅、孙瑞霞、魏安方、邹梨花负责了实验研究、性能测试与评价。在实验室研究的基础上，学校方研发人员会同芜湖华烨工业用布有限公司技术人员朱泽贺、周业昌、石杰、张玉柱、姚敏等，开展了研发技术的小试、中试与产业化。本申报奖项项目的各项研究成果均归属于安徽工程大学、安徽华烨特种材料有限公司两家单位。

特此说明。

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责，特此声明。

第一完成人签名：